## Materiál a vlastnosti výrobku

Borovicové dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje pružností, pevností a charakteristickou kresbou letokruhů. Je přirozeně odolná vůči vlhkosti a je vhodné pro výrobu zahradního nábytku.

Čerstvě opracované borovicové dřevo má světlý odstín, který se vlivem světla, vzduchu a UV záření postupně mění. Přirozeně dochází k barevným rozdílům mezi bělovým a jádrovým dřevem – od světle krémových tónů až po odstíny oranžově či červenohnědé. Tyto změny jsou přirozenou vlastností dřeva a nejsou vadou výrobku.

Při nedostatečné údržbě nebo nevhodném ošetření může dojít k šednutí či zamodrání povrchu. Pravidelná péče je proto důležitá pro zachování vzhledu i životnosti nábytku.

## 2. Ošetření a ochrana povrchu

Borovicový nábytek je již při výrobě opatřen základní ochrannou vrstvou – impregnací, která chrání dřevo proti plísním, houbám a řasám. Následně je povrch upraven lazurou.

Vlivem používání a působením povětrnostních podmínek dochází k postupnému opotřebení povrchové úpravy. Pro zachování ochrany doporučujeme pravidelnou obnovu nátěru, zpravidla každé 1–2 roky podle míry zatížení.

Doporučený postup před nátěrem:

- Nábytek důkladně očistěte od prachu a nečistot.

- Usazeniny nebo plísně odstraňte kartáčem a slabým roztokem mýdlové vody.

- Povrch nechte zcela vyschnout.

- Odolné skvrny nebo poškozený nátěr lehce přebruste jemným brusným papírem ve směru vláken.

- Staré olupující se vrstvy je nutné před novým nátěrem odstranit.

Volba nátěru

Pro borovicové dřevo doporučujeme lazurové nátěry na vodní bázi. Tyto nátěry jsou pružné, prodyšné a lépe reagují na přirozenou práci dřeva.

Klasické laky vytvářející neprodyšnou vrstvu nejsou vhodné – mohou způsobit praskání nebo odlupování povrchu při změnách teplot a vlhkosti.

Nanášení nátěru

- Lazuru nanášejte štětcem nebo jemným plstěným válečkem.

- Nátěr aplikujte rovnoměrně ve směru vláken dřeva.

- Vodorovné plochy (sedáky, područky, stolové desky) doporučujeme natřít důkladněji, případně přidat jednu vrstvu navíc.

- Obvykle postačují dvě vrstvy nátěru pro optimální ochranu.

## Údržba a skladování

Borovicový nábytek je určen především pro venkovní použití při pravidelné údržbě.

Doporučení pro běžné používání:

- Nábytek chraňte před dlouhodobým působením deště ochranným obalem.

- Nepoužívejte neprodyšné obaly (např. igelit), které mohou způsobit vznik plísní.

- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubových spojů.

- Nábytek ukládejte na rovnou plochu, aby nedocházelo ke kroucení dřeva.

Pro dlouhodobé uskladnění je ideální suchý a dobře větraný prostor s běžnou vlhkostí vzduchu. Nevhodné jsou přetopené nebo příliš suché místnosti.

## 4.  Záruční podmínky a reklamace

Na borovicový zahradní nábytek se vztahuje zákonná odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu, které se projeví při běžném používání výrobku.

Za vadu se nepovažují zejména:

- přirozené změny barvy dřeva,

- drobné praskliny typické pro přírodní materiál,

- běžné opotřebení povrchové úpravy,

- změny vzhledu kovových částí vlivem povětrnostních podmínek.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené zejména:

- nesprávnou montáží,

- nevhodnou údržbou nebo zanedbáním péče,

- nadměrným zatížením,

- neodbornými zásahy do konstrukce.

Reklamaci doporučujeme uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Při reklamaci je nutné doložit doklad o koupi a uvést název modelu a číslo zboží.

Reklamované zboží musí být řádně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k dalšímu poškození.

Doppler CZ, spol. s r.o. | Trocnovská 70, 374 01 Trhové Sviny | doppler.cz